11-й конкурс сварщиков Беларуси с международным участием

(Республика Беларусь, г. Минск, 14 мая 2015 г.)

Тест 111

проверки теоретической подготовки электросварщиков

ручной дуговой сварки покрытым электродом (РЭД-111)

| № п.п | Наименование вопроса |
| --- | --- |
| 1 | Полярность, при которой электрод присоединяется к положительному полюсу источника питания дуги, а объект сварки – к отрицательному, называется: а) обратная полярность б) прямая полярность |
| 2 | Какая сталь называется низколегированной: а) сталь с содержанием легирующих элементов от 5 до 10% б) сталь с содержанием легирующих элементов от 1 до 5% в) сталь с содержанием углерода до 0,25 % |
| 3 | Что такое свариваемость материалов: а) способность металла подвергаться сварке плавлением б) способность металла создавать качественное сварное соединение, удовлетворяющее определенным требованиям в) взаимодействие химических элементов в сплавах с элементами присадочных материалов |
| 4 | Падение напряжения в сварочном кабеле будет больше при использовании источника: а) постоянного тока б) переменного тока |
| 5 | Какие факторы являются основными при выборе электродов для сварки конкретных ответственных металлоконструкций: а) положение сварки б) температура окружающей среды в) химсостав и механические свойства наплавленного металла г) коэффициент наплавки |
| 6 | Укажите правильное подразделение электродов по типу покрытия: а) кремнесодержащего, кислого и нейтрального типа б) окислительного, восстановительного и пассивирующего типа в) основного, рутилового, кислого и целлюлозного типа |
| 7 | Какую роль играют газообразующие вещества в электродном покрытии: а) повышают пластичность наплавленного металла б) нейтрализуют вредное воздействие серы и фосфора в металле шва в) защищают расплавленный металл сварного шва от воздействия с воздухом |
| 8 | Сколько раз допускается производить прокалку электродов: а) не более пяти раз б) не более двух раз в) один раз |
| 9 | Прокалку электродов с покрытием основного типа (EN ISO 2560: E42 4 B 4 2 H10) производят в режиме: а) в течение 1-2 часов при Т = 120-150ºС б) в течение 0,5-1,0 часов при Т = 150-200ºС в) в течение 2-3 часов при Т = 300-350ºС |
| 10 | Что означает дополнительная надпись на упаковке электродов – (ДС -) или (= -): а) электроды для сварки постоянным током прямой полярности б) электроды для сварки постоянным током обратной полярности в) электроды для сварки переменным током |
| 11 | Как можно устранить недопустимые дефекты на участке сварного шва длинной 200 мм стыка трубы Ø273х10: а) повторно переварить дефектный участок без предварительной разделки б) разделить весь сварной шов и повторно выполнить сварку в) разделить дефектный участок шлифовальной машинкой и заварить его |
| 12 | Зависит ли напряжение дуги от ее длины: а) не зависит при больших величинах сварочного тока б) не зависит в) зависит |
| 13 | Какие сведения о свариваемом металле (основном металле) являются определяющими для выбора сварочного процесса и электродов: а) способ выплавки стали б) фирма-производитель в) механические свойства стали г) химический состав стали |
| 14 | Как влияет увеличение длины дуги при сварке плавлением на форму сварного шва: а) увеличивается ширина, уменьшается выпуклость шва, уменьшается глубина провара б) увеличивается выпуклость, уменьшается глубина провара в) уменьшается ширина, уменьшается выпуклость шва |
| 15 | Угол разделки каждой кромки при V-образной форме подготовки кромок сварного шва составляет: а) 45º б) 30º в) 50º |
| 16 | Что обозначает маркировка сварочного аппарата ВД-306: а) сварочный выпрямитель для дуговой сварки на 300 А б) сварочный трансформатор на 306 А в) преобразователь сварочного тока на 306 А |
| 17 | Сечение сварочного кабеля должно соответствовать: а) величине сварочного тока, который будет использоваться б) типу покрытия сварочного электрода в) общей длине сварочного и обратного кабеля |
| 18 | Что такое рабочий цикл (период включения) сварочного источника: а) общее время работы сварочного источника в смену б) отношение общего времени работы сварочного источника к времени работы (горения) дуги, выраженное в процентах в) отношение времени работы (горения) дуги к общему времени работы, замеряемое через 10 минут, выраженное в процентах |
| 19 | На что указывает следующая техническая характеристика сварочного источника – сварочный ток 250 А при 35% ПВ: а) сварку следует производить на токах не более 250+(0,35 х 250) А б) сварку на токах 250 А следует производить с рабочим циклом (периодом включения), равным 35 % в) сварку следует производить на токах, равных 35% от 250 А |
| 20 | Что такое режим холостого хода сварочного источника: а) первичная обмотка трансформатора подключена к сети, а вторичная – к потребителю б) первичная обмотка трансформатора не подключена к сети, а вторичная – присоединена к потребителю в) первичная обмотка трансформатора подключена к сети, а вторичная – отключена |
| 21 | На какой сварочный ток рассчитан кабель сечением 35 мм2 при ПВ – 60%: а) 200 А б) 290 А в) 400 А |
| 22 | Какая сталь считается ограниченно сваривающейся: а) с содержанием углерода от 0,35 до 0,45% б) с содержанием углерода от 0,25 до 0,35% в) с содержанием углерода до 0,25% |
| 23 | За сколько проходов производится электросварка горизонтального стыкового соединения трубы Ø219х10 (материал – сталь 10) электродами диаметром 2,5 мм: а) за три прохода б) за четыре прохода в) за пять проходов г) за шесть проходов |
| 24 | При каких толщинах листового металла (марки Ст 3сп) двухсторонняя сварка покрытым электродом выполняется без разделки кромок а) до 4 мм б) до 7 мм в) до 10 мм |
| 25 | Допускаемые смещения кромок при стыковых соединениях металлоконструкций толщиной 10-50 мм должны быть не более: а) 20% толщины свариваемого листа или профиля, максимум 5 мм б) 3 мм в) 5 мм г) 10% толщины свариваемого листа или профиля, максимум 3 мм |
| 26 | С какой целью выполняется притупление в корне разделки кромок: а) для обеспечения полного провара б) для предотвращения прожога и обеспечения полного провара в) для предотвращения вытекания из разделки жидкого металла |
| 27 | Для чего применяется при сборке стыков остающиеся и не остающиеся подкладки: а) для увеличения прочности сварного шва б) для обеспечения качественного провара корня шва в) для защиты от образования шлаков и пор |
| 28 | Размеры зоны термического влияния сварного соединения зависят: а) от способа сварки б) от геометрических размеров деталей и теплофизических свойств металла в) от типа электродов |
| 29 | Наиболее рациональные и действенные меры по предотвращению сварочных напряжений и деформаций при сварке стыков низколегированной стали t = 6 мм: а) сварка обратноступенчатым методом б) сварка на проход в) сварка каскадным методом г) сварка вразброс |
| 30 | Какие поверхности подлежат зачистке при подготовке под сборку деталей трубопровода пара и воды: а) должны быть очищены от загрязнений и ржавчины до металлического блеска кромки деталей б) должны быть очищены от загрязнений и ржавчины до металлического блеска кромки и наружные поверхности деталей в) должны быть очищены от загрязнений и ржавчины до металлического блеска кромки, а также прилегающие к ним внутренние и наружные поверхности деталей |
| 31 | Какие необходимо принять меры, предупреждающие образование холодных трещин и обеспечивающие получение качественных сварных швов при сварке среднеуглеродистых сталей: а) прокалку электродов б) предварительный подогрев и замедленное охлаждение в) сварку на больших токах |
| 32 | При какой температуре окружающей среды можно сваривать без подогрева конструкции из низколегированной стали 09Г2С толщиной 20 мм: а) выше +5ºС б) выше 0ºС в) выше -10ºС г) выше -20ºС |
| 33 | Как влияет увеличение количества слоев (проходов) на технологическую свариваемость толстостенных конструкций из стали типа 09Г2С, 10ХСНД: а) не влияет б) ухудшает в) улучшает |
| 34 | При стыковых швах с доступом только с одной стороны следует предусматривать V-образные стыковые соединения на остающейся подкладке с открытым корнем (зазором), равным: а) 2 – 3 мм б) 5 – 6 мм в) 8 – 9 мм |
| 35 | Для чего производится термическая обработка сварных швов или наплавленных деталей: а) для повышения твердости наплавленного металла б) для повышения предела прочности наплавленного металла в) для снятия остаточных сварочных напряжений |
| 36 | Какие дефекты сварных швов можно определить внешним осмотром: а) газовые поры и шлаковые включения б) наплывы и неравномерность сварных швов в) несплавления наплавленного и основного металла г) подрезы и чрезмерное усиление |
| 37 | Какое влияние оказывает водород, оставшийся в сварном шве после сварки: а) упрочняет сварной шов б) способствует возникновению холодных трещин в) повышает твердость сварного шва |
| 38 | Засверловка концов трещин в металлоконструкции при ее ремонте сваркой делается для: а) предотвращения распространения трещины во время разделки и последующей сварки б) предотвращения распространения трещины во время сварки в) установки гужонов |
| 39 | Причиной появления непровара стыкового шва трубопровода является: а) недостаточный зазор между кромками б) малая величина сварочного тока в) увеличенный зазор между кромками |
| 40 | При какой форме разделки кромок под сварку величина остаточных напряжений (деформаций) окажется меньше: а) при U-образной б) при X-образной в) при V-образной |
| 41 | Сколько человек должно участвовать при работе сварщика в закрытом отсеке (сосуде): а) один сварщик б) сварщик с бригадой в) сварщик с помощником (наблюдающим) |
| 42 | Какие дополнительные средства защиты необходимо применять сварщику при работе в сырых отсеках: а) резиновые сапоги или галоши, резиновые перчатки б) респиратор или противогаз в) освещение напряжением 12 В |
| 43 | Самые опасные и недопустимые дефекты сварных швов: а) поры б) трещины в) подрезы г) шлаковые включения |
| 44 | В какой момент следует исправлять дефекты сварных соединений, подлежащих последующей термообработке: а) до отпуска б) по согласованию с разработчиком технологии в) после отпуска |
| 45 | Испытания сварных швов «мелко-керасиновой пробой» производятся с целью проверки на: а) наличие поверхностных дефектов б) наличие внутренних дефектов в) герметичность г) прочность сварного соединения |
| 46 | При наплавке изношенной поверхности вала для получения сплошного (монолитного) слоя наплавленного металла каждый последующий валик должен перекрывать предыдущий на: а)1/2 – 1/3 ширины валика б) 1/3 – 1/4 ширины валика в) 3/4 ширины валика |
| 47 | Кто может подключать, отключать и производить техосмотр сварочного аппарата: а) электросварщик, имеющий по электробезопасности 2 группу допуска б) электромеханик участка в) лицо, назначенное приказом администрации, ответственным за техническое обслуживание и ремонт электрооборудования |
| 48 | Увеличение количества углерода в металле шва: а) повышает пластичность б) повышает прочность в) понижает прочность г) способствует образованию трещин |
| 49 | Для получения пластичной мелкозернистой структуры сварного шва сварное соединение необходимо подвергнуть: а) отпуску б) нормализации в) отжигу г) закалке |
| 50 | Какую помощь необходимо оказать пострадавшему от поражения электрическим током: а) вызвать медицинскую помощь б) обесточить провод путем выключения рубильника и оказать первую помощь до прибытия врача в) обеспечить провод путем выключения рубильника и вызвать медицинскую помощь |