11-й конкурс сварщиков Беларуси с международным участием

(Республика Беларусь, г. Минск, 14 мая 2015.)

Тест 141

проверки теоретической подготовки электросварщиков

дуговой сварки вольфрамовым электродом в инертных газах (ВИГ-141)

| № п.п | Наименование вопроса |
| --- | --- |
| 1 | К какой группе свариваемости металлов относится сталь 20Х13: а) хорошая б) удовлетворительная в) ограниченная г) плохая |
| 2 | Как влияет ванадий на свариваемость низколегированной стали при его содержании в ней до 1%: а) ухудшает свариваемость б) не изменяет в) улучшает при высокой скорости сварки |
| 3 | Чем характеризуется процесс импульсного режима сварки: а) процесс, при котором сварочный ток изменяется по определенному закону во времени с постоянной частотой б) процесс, при котором сварочный ток подается с частотой и амплитудой, установленной соответствующими регуляторами в) процесс, при котором сварочный материал подается в сварочную ванну импульсами за счет специального привода |
| 4 | Диаметр вольфрамового электрода выбирают в зависимости: а) от толщины свариваемого металла б) от силы сварочного тока в) от положения сварного шва в пространстве г) от расхода защитного газа |
| 5 | Сварку стали всех классов вольфрамовым электродом в инертных газах выполняют: а) постоянным током обратной полярности б) постоянным током прямой полярности в) переменным током |
| 6 | Чем определяется мощность сварочной дуги: а) величиной сварочного тока и сопротивлением электрической дуги б) величиной напряжения дуги и сопротивлением электрической цепи в) величиной сварочного тока и напряжением дуги |
| 7 | Почему свариваемые кромки нержавеющей стали 08Х18Н9Т нагреваются быстрее и глубина проплавления больше, чем у малоуглеродистой стали Ст 3сп: а) из-за разного удельного веса б) из-за более низкой теплопроводности в) из-за более высокой прочности |
| 8 | При дуговой сварке вольфрамовым электродом в среде аргона с увеличением длины дуги глубина провара: а) уменьшится б) увеличится |
| 9 | Какие стали относятся к среднелегированным: а) стали, с содержанием углерода от 0,25% до 0,35% б) стали, с содержанием легирующих элементов от 5% до 10% в) стали, с содержанием легирующих элементов от 10% до 20% |
| 10 | Выбор марки присадочной проволоки при дуговой сварке вольфрамовым электродом в инертных газах определяется: а) способом выплавки свариваемого металла б) химическим составом и механическими свойствами свариваемого металла в) условиями, в которых работает сварная конструкция г) положением сварных швов в пространстве |
| 11 | Сварку алюминиевых сплавов вольфрамовым электродом в инертных газах выполняют: а) постоянным током обратной полярности б) постоянным током прямой полярности в) переменным током |
| 12 | Почему химический состав металла шва отличается от химического состава исходного переплавляемого металла: а) в результате окисления и испарения легирующих элементов б) в результате применения защитных газов в) в результате растворимости водорода в жидком металле |
| 13 | Что такое рабочий цикл (период включения) сварочного источника: а) отношение времени работы (горения) дуги к общему времени работы, замеряемое через 10 минут, выраженное в процентах б) отношение общего рабочего времени работы сварочного источника к времени работы (горения) дуги, выраженное в процентах в) общее время работы сварочного источника в смену |
| 14 | Измельченную структуру сварного шва, благоприятно влияющую на многие его свойства, сварщики стремятся получить, выполняя сварку: а) при минимально возможном напряжении – короткой дугой б) более длинной дугой в) на больших токах г) на больших скоростях |
| 15 | Причиной перегрева свариваемой нержавеющей стали, способной вызвать межкристаллическую коррозию сварного шва, является: а) большой сварочный ток б) малая скорость сварки в) большая скорость сварки г) заполнение разделки до окончания остывания предыдущих валиков |
| 16 | При сварке острозаточенным вольфрамовым электродом по сравнению с тупозаточенным вольфрамовым электродом: а) возбуждение дуги лучше б) возбуждение дуги хуже в) дуга неустойчива (блуждает) г) ширина шва меньше при той же силе тока |
| 17 | Какие из указанных марок сталей относятся к аустенитным сталям: а) 08Х18Н9, 03Х16Н9М2, 10Х17Н123М2Т б) 08Х13, 05Х12Н2М, 08Х14МФ в) 12МХ, 15ХМ, 20ХМА |
| 18 | Как сказывается на свойствах сварного соединения из нержавеющей стали аустенитного класса большая скорость кристаллизации металла шва (более быстрое охлаждение): а) положительно – уменьшает склонность к образованию горячих трещин б) отрицательно – увеличивает склонность к образованию горячих трещин |
| 19 | Самые опасные и недопустимые дефекты сварных швов: а) поры б) трещины в) подрезы г) шлаковые включения |
| 20 | В каком случае глубина провара будет больше (при всех других одинаковых условиях) при сварке вертикальных швов: а) снизу – вверх б) сверху – вниз |
| 21 | С какой целью выполняется притупление в корне разделки кромок: а) для обеспечения полного провара б) для предотвращения вытекания жидкого металла из разделки кромок в) для предотвращения прожога и обеспечения качественного формирования корневого валика |
| 22 | К комбинированной сварке трубопровода 219х10 мм из нержавеющей стали ручной дуговой сваркой вольфрамовым электродом в инертных газах и ручной дуговой сваркой покрытым электродом допускается сварщик: а) аттестованный по каждому из применяемых способов сварки для группы материалов (W11) б) аттестованный по одному из применяемых способов сварки для группы материалов (W11) в) аттестованный по ручной дуговой сварке вольфрамовым электродом для группы материалов (W02) |
| 23 | Как влияет подогрев изделия в процессе сварки на величину сварочной деформации: а) увеличивает деформацию изделия б) уменьшает деформацию изделия в) не влияет |
| 24 | Эффективность газовой защиты при сварке вольфрамовым электродом зависит: а) от формы и размеров сопла горелки б) от расположения сопла относительно свариваемого изделия в) от величины сварочного тока г) от диаметра электрода |
| 25 | Какое напряжение считается безопасным в сухих помещениях: а) ниже 48 В б) ниже 36 В в) ниже 12 В |
| 26 | Как влияет объем металла, направленного на разделку за один проход, на величину деформаций свариваемых изделий: а) увеличивает деформацию с увеличением объема наплавленного металла б) увеличивает деформацию с уменьшением объема наплавленного металла в) не влияет |
| 27 | При сварке одинаковых пластин из нержавеющей стали и малоуглеродистой стали при прочих равных условиях большую деформацию получат: а) пластины из нержавеющей стали б) пластины из малоуглеродистой стали |
| 28 | На что указывает следующая техническая характеристика сварочного источника – сварочный ток 250 А при 60% ПВ: а) сварку на токах 250 А следует производить с рабочим циклом (периодом включения), равным 60 % б) сварку следует производить на токах до 250 А только 60% от рабочего времени в смену в) сварку следует производить на токах, равных 60% от 250 А |
| 29 | Наиболее эффективным способом обработки поверхности присадочной проволоки из сплава AMг5 является: а) механическая очистка наждачной бумагой б) травление в растворе NaOH в) электролитическое полирование г) протирание ацетоном |
| 30 | Размеры зоны термического влияния сварного соединения зависят: а) от способа сварки б) от геометрических размеров деталей и теплофизических свойств металла г) от марки присадочного материала |
| 31 | В каком случае уровень деформации будет меньше при сварке стыков листовых конструкций из алюминиевых сплавов: а) сварка на проход одним сварщиком б) сварка обратноступенчатым методом в) сварка обратноступенчатым методом двумя сварщиками г) сварка вразброс |
| 32 | Какое смещение кромок допускается при сварке стыков трубопроводов с толщиной стенки 5 мм: а) до 1,0 мм б) до 1,5 мм в) до 0,5 мм |
| 33 | Для чего производится термическая обработка (отпуск) сварных швов или наплавленных деталей: а) для снятия остаточных сварочных напряжений б) для повышения предела прочности наплавленного металла в) для повышения твердости наплавленного металла |
| 34 | Какое влияние оказывает водород, оставшийся в сварном шве после сварки: а) упрочняет сварной шов б) способствует возникновению холодных трещин в) повышает твердость сварного шва |
| 35 | До каких толщин стенок изделия применение дуговой сварки вольфрамовым электродом в инертных газах будет рациональным: а) до 3 мм б) до 5 мм в) до 10 мм г) до 20 мм |
| 36 | Причиной появления непровара стыкового шва трубопровода является: а) недостаточный зазор б) малая величина сварочного тока в) большой зазор г) малая скорость сварки |
| 37 | Угол разделки каждой кромки при V-образной форме подготовки кромок сварного стыкового шва (материал – Сталь 20) должен быть: а) 45 градусов б) 50 градусов в) 30 градусов |
| 38 | Засверловка концов трещины в металлоконструкции при ее ремонте сваркой делается для: а) предотвращения распространения трещины во время сварки б) предотвращения распространения трещины во время разделки и последующей сварки в) установки гужонов |
| 39 | Какие меры нужно предпринять перед ремонтом сваркой сосуда из-под горючего материала: а) вычистить механически и вытереть паклей б) продуть сжатым воздухом в) промыть горячим раствором каустической соды и продуть паром в течение нескольких часов |
| 40 | Причины возможного возникновения пор при аргонодуговой сварке вольфрамовым электродом кипящих сталей: а) выделение с металла шва азота б) выделение с металла шва водорода в) окисление углерода металла шва |
| 41 | Испытания сварных швов «мело-керасиновой пробой» производятся с целью проверки на: а) герметичность б) наличие внутренних дефектов в) наличие поверхностных дефектов г) прочность сварного соединения |
| 42 | Что называют подрезом: а) нарушение сплошности наплавленного металла б) острое углубление на границе поверхности сварного шва с основным металлом или на границе двух валиков в) воронкообразное углубление в металле шва |
| 43 | Какая минимальная сила тока может оказаться смертельной для человека при попадании под электрическое напряжение: а) сила тока равная 1 мА б) сила тока равная 10 мА в) сила тока равная 50 мА |
| 44 | Какие дефекты сварных швов можно определить внешним осмотром: а) газовые поры и шлаковые включения б) наплывы и неравномерность сварных швов в) подрезы и чрезмерное усиление г) несплавления наплавленного и основного металла |
| 45 | Кто может подключать, отключать и производить техосмотр сварочного аппарата: а) электросварщик, имеющий по электробезопасности 2 группу допуска б) электромеханик участка в) лицо, назначенное приказом администрации, ответственным за техническое обслуживание и ремонт электрооборудования |
| 46 | Когда можно приступать к выполнению сварочных (огневых) работ (временных, разовых): а) по разрешению на проведение огневых работ б) по письменному разрешению от администрации в) после согласования с пожарной охраной и выполнения мероприятий, предусмотренных в разрешении на проведение огневых работ |
| 47 | Какую помощь необходимо оказать пострадавшему от поражения электрическим током: а) вызвать медицинскую помощь б) обесточить провод путем выключения рубильника и вызвать медицинскую помощь в) обесточить провод путем выключения рубильника и оказать первую помощь до прибытия врача |
| 48 | Процесс механической или химической обработки кромок алюминиевых сплавов перед сваркой производится с целью: а) улучшения формирования сварного шва б) увеличения глубины провара в) удаления окисной пленки |
| 49 | Условное цифровое обозначение способа сварки – дуговая сварка вольфрамовым электродом в инертных газах (согласно ISO 4063- 78 и ДНАОП 0.00-1.16-96): а) 111 б) 141 в) 135 |
| 50 | Роль осциллятора при аргонодуговой сварке вольфрамовым электродом: а) улучшает пластические свойства металла шва б) улучшает процесс зажигания дуги в) снижает ультрафиолетовое излучение дуги |