11-й конкурс сварщиков Беларуси с международным участием

(Республика Беларусь, г. Минск, 14 мая 2015 г.)

## Тест 311

проверка теоретической подготовки сварщиков по газовой сварке

| № п/п | Наименование вопроса |
| --- | --- |
| 1. | В какой цвет окрашивают баллоны для растворенного ацетилена? а) голубой; б) красный; в) белый. |
| 2. | Под каким давлением находится полностью заправленный баллон с ацетиленом при температуре 20°С? а) 1,6 МПа (16 кгс/см2); б) 1,9 МПа (19 кгс/см2); в) 2,9 МПа 29 кгс/см2). |
| 3. | Какой объем газообразного кислорода можно получить от полностью заправленного баллона объемом 40 дм3? а) 4 м3; б) 6 м3; в) 8 м3. |
| 4. | Какими свойствами обладает пламя с избытком ацетилена? а) раскисляет металл; б) науглероживает; в) не взаимодействует с металлом. |
| 5 | При какой максимальной толщине газовая сварка выполняется без скоса кромок: а) до 2 мм; б) до 4 мм; в) до 6 мм; |
| 6. | Что называется сталью? а). Сплав, в котором железа более 5% . б). Сплав железа с углеродом, в котором углерода до 2,14%. в). Сплав железа с углеродом, в котором углерода более 0,12%. |
| 7. | Что выражает коэффициент формы шва? а). Отношение глубины проплавления к ширине шва. б). Отношение ширины шва к высоте усиления. в) Отношение ширины шва к голубине проплавления. |
| 8 | Причиной каких дефектов может быть большое и малое притупление кромок под сварку? а) Непроваров и прожогов. б) Пор и шлаковых включений. в) Горячих трещин. |
| 9. | Что такое прочность металла? a) Свойство металла сопротивляться разрушению под действием механических нагрузок. б) Свойство металла внутренними силами восстанавливать первоначальную форму после прекращения действия внешних сил. в) Способность металла изменять свою форму при штамповке без образования трещин и разрывов. |
| 10. | Какое содержание углерода в стали 09Г2С? a) 0,9%. б) 0,09%. в) Менее 1%. |
| 11. | Выберите правильную фразу. a) Один слой сварного шва может состоять из нескольких проходов. б) Один проход сварного шва может состоять из нескольких слоев. в) Слой и проход это одно и тоже. |
| 12 | Какой объем и масса газообразного кислорода находится в стальном баллоне при давлении 15МПа? а) 8 м3 і 10 кг; б) 6 м3 і 8кг ; в) 4 м3 і 6кг |
| 13. | Зачем ацетиленовый баллон заполнен пористой массой? а) для увеличения объема газа в баллоне; б) исключить взрывоопасность баллона; в) улучшить наполняемость баллона. |
| 14. | Какой вид пламени может способствовать появлению неметаллических включений? а) нейтральное; б) науглераживающее; в) окислительное. |
| 15. | Какая часть пламени наиболее пригодна для сварки? а) ядро; б) средняя зона; в) факел. |
| 16. | Когда при регулировании пламени возможен обратный удар? а) при большом давлении кислорода; б) при недостаточном давлении кислорода; в) в любом случае. |
| 17. | Как изменяется тепловая мощность пламени при увеличении № наконечника? а) увеличивается; б) уменьшается; в) не изменяется. |
| 18. | При каком угле наклона пламени к поверхности металла эффективность нагрева максимальная? а) 30°; б) 60°; в) 90°. |
| 19. | Какой диапазон давления кислорода в соответствии техническими характеристиками рекомендуется для устойчивой работы горелки ГС-3 ? а) 3,0-10,0 МПа; б) 2,0-8,0 МПа; в) 0,1-0,4 МПа. |
| 20. | Как вогнутость корня влияет на надежность конструкции ? а) ослабляет; б) вызывает напряжения; в) охрупчивает. |
| 21. | Что способствует появлению превышения проплава ? а) большая мощность пламени; б) большая скорость сварки; в) большой угол скоса кромок. |
| 22. | В каком материале при одинаковом нагреве напряжения будут больше? а) в малоуглеродистой стали; б) в высоколегированной стали; в) в меди. |
| 23. | Для чего производится термическая обработка (отпуск) сварных конструкций или наплавленных деталей: а) для повышения предела прочности наплавленного металла б)для снятия остаточных сварочных напряжений в) для повышения твердости наплавленного метала г) для измельчения зерна метала шва. |
| 24. | Что является причиной несимметричного катета углового шва? а) большая мощность пламени; б) малая скорость сварки; в) неправильный угол наклона горелки. |
| 25. | Какие стали по содержанию углерода относятся к низкоуглеродистым? а) с содержанием углерода до 0,15%. б). с содержанием углерода до 0,25%. в). с содержанием углерода до 0,5%. |
| 26. | Что выражает коэффициент формы шва? а).отношение глубины проплавления к ширине шва. б) отношение ширины шва к высоте усиления. в) отношение ширины шва к голубине проплавления. |
| 27. | Ацетилен, которым заправляют баллоны растворяют в:: а) ацетоне; б) керосине в) воде. |
| 28. | Какой максимальный период между техническими освидетельствованиями баллонов для сжатых газов предусмотрен правилами Госгортехнадзора? а) 3 года; б) 4 года; в) 5 лет. |
| 29. | Как Вы определите марку присадочной проволоки, если на бухте нет бирки ? а) по внешнему виду; б) по плавлению; в) самостоятельно определять не будете. |
| 30 | Какой способ сварки вертикальных швов при направлении сварки снизу вверх наиболее удобный? а) левый; б) правый; в) оба. |